LAMPIRAN

PERHITUNGAN

Karena pada pengujian spesimen eternit berbahan penguat serat dan partikel tempurung kelapa sawit hanya dapat diketahui gaya maksimumnya saja pada uji lentur, maka pengujian ini perlu dilakukan perhitungan. Perhitungan tersebut diantaranya ialah :

- Spesimen dengan penguat partikel tempurung kelapa sawit 40 %

σ = 3 x p x l2 x b x h²

σ = 3 x 0,21 x 1802 x 203 x 14,43²

σ = 113,484539,31

σ = 0,001341 KN/mm2

σ = 1,34 N/mm2

σ = 3 x p x l2 x b x h²

σ = 3 x 0,2 x 1802 x 204 x 13,8²

σ = 10877699,52

σ = 0,00139 KN/mm2

σ = 1,39 N/mm2

- Spesimen dengan penguat serat 35 % dan partikel 5 %

σ = 3 x p x l2 x b x h²

σ = 3 x 0,32 x 1802 x 205 x 14,03²

σ = 172,880704,769

σ = 0,002141 KN/mm2

σ = 2,14 N/mm2

σ = 3 x p x l2 x b x h²

σ = 3 x 0,25 x 1802 x 205 x 14,02²

σ = 13580589,764

σ = 0,001675 KN/mm2

σ = 1,68 N/mm2

- Spesimen dengan penguat serat 30 % dan partikel 10 %

σ = 3 x p x l2 x b x h²

σ = 3 x 0,5x 1802 x 205 x 15,9²

σ = 270103652,1

σ = 0,002605 KN/mm2

σ = 2,61 N/mm2

σ = 3 x p x l2 x b x h²

σ = 3 x 0,45x 1802 x 205 x 17,31²

σ = 243122850,8

σ = 0,001978 KN/mm2

σ = 1,98 N/mm2

- Spesimen dengan penguat serat 25 % dan partikel 5 %

σ = 3 x p x l2 x b x h²

σ = 3 x 0,3x 1802 x 203 x 13,05²

16269142,82

σ = 0,002343 KN/mm2

σ = 2,34 N/mm2

σ = 3 x p x l2 x b x h²

σ = 3 x 0,29 x 1802 x 204 x 12,03²

156,659046,13

σ = 0,002652 KN/mm2

σ = 2,65 N/mm2

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

JURUSAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS LAMPUNG

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 gedung H FT Lantai 2 Gedong Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp : 62-0721-701609 ext. 221& 223 Fax. 62-0721-704947

Perihal 	: Hasil Uji Kekerasan

Mesin Uji	: ROCKWELL

VIA GRUMELLO

BERGAMO ITALY

MODELLO A100

Load Ball	: Identor 1/8 Inch 60 kg

Material 	: Eternit

| No. | Material (Spesimen) | Beban (Kg) | T (Detik) | σh (HRH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 40 % | 60 | 15 | 27 |
| 2. |  | 60 | 15 | 29 |
| 3. | 5 % | 60 | 15 | 25 |
| 4. |  | 60 | 15 | 28 |
| 5. | 10 % | 60 | 15 | 36 |
| 6. |  | 60 | 15 | 37 |
| 7. | 15 % | 60 | 15 | 33 |
| 8. |  | 60 | 15 | 36 |
| 9. | ASBES | 60 | 15 | 28 |

Mengetahui,   Desember 2012

Operator Lab,

RUWANTO

A